水泥砂浆配合比          NO：1
	技术要求
	强度等级：M 2.5
	稠度/mm:    70 ～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	200
	1450
	310～330

	
	配合比例
	1
	7.25
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：2
	技术要求
	强度等级：M 5
	稠度/mm:     70～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	210
	1450
	310～330

	
	配合比例
	1
	6.9
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：3
	技术要求
	强度等级：M 7.5
	稠度/mm:     70～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	230
	1450
	310～330

	
	配合比例
	1
	6.3
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：4
	技术要求
	强度等级：M 10
	稠度/mm:      70 ～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	275
	1450
	310～330

	
	配合比例
	1
	5.27
	参考用水量



水泥砂浆配合比          NO：5
	技术要求
	强度等级：M 15
	稠度/mm:     70～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	320
	1450
	310～330

	
	配合比例
	1
	5.27
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：6
	技术要求
	强度等级：M 20
	稠度/mm:     70 ～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	360
	1450
	310～330

	
	配合比例
	1
	4.03
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：7
	技术要求
	强度等级：M 2.5
	稠度/mm:      60 ～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	200
	1450
	300～320

	
	配合比例
	1
	7.25
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：8
	技术要求
	强度等级：M 5
	稠度/mm:     60 ～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	330配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	200
	1450
	310～330

	
	配合比例
	1
	7.25
	参考用水量



水泥砂浆配合比          NO：9
	技术要求
	强度等级：M 7.5
	稠度/mm:    60～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	230
	1450
	300～320

	
	配合比例
	1
	6.3
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：10
	技术要求
	强度等级：M 10
	稠度/mm:      60～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	275
	1450
	300～320

	
	配合比例
	1
	5.27
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：11
	技术要求
	强度等级：M 15
	稠度/mm:     60～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	320
	1450
	300～320

	
	配合比例
	1
	4.53
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：12
	技术要求
	强度等级：M 20
	稠度/mm:     60～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	360
	1450
	300～320

	
	配合比例
	1
	4.03
	参考用水量



水泥砂浆配合比          NO：13
	技术要求
	强度等级：M 2.5
	稠度/mm:     50～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	200
	1450
	300～320

	
	配合比例
	1
	7.25
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：14
	技术要求
	强度等级：M 5
	稠度/mm:     50～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	200
	1450
	260～280

	
	配合比例
	1
	7.25
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：15
	技术要求
	强度等级：M 7.5
	稠度/mm:     50～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	230
	1450
	260～280

	
	配合比例
	1
	6.3
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：16
	技术要求
	强度等级：M 10
	稠度/mm:     50～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	270
	1450
	260～280

	
	配合比例
	1
	5.37
	参考用水量



水泥砂浆配合比          NO：17
	技术要求
	强度等级：M 15
	稠度/mm:     50～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	320
	1450
	260～280

	
	配合比例
	1
	4.53
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：18
	技术要求
	强度等级：M 20
	稠度/mm:     50～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	360
	1450
	260～280

	
	配合比例
	1
	4.03
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：19
	技术要求
	强度等级：M 2.5
	稠度/mm:     30 ～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	200
	1450
	250～270

	
	配合比例
	1
	7.25
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：20
	技术要求
	强度等级：M 5
	稠度/mm:      30 ～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	200
	1450
	250～270

	
	配合比例
	1
	7.25
	参考用水量



水泥砂浆配合比          NO：21
	技术要求
	强度等级：M 7.5
	稠度/mm:        30 ～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	230
	1450
	250～270

	
	配合比例
	1
	6.3
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：22
	技术要求
	强度等级：M 10
	稠度/mm:        30 ～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	260
	1450
	250～270

	
	配合比例
	1
	5.58
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：23
	技术要求
	强度等级：M 15
	稠度/mm:       30 ～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	320
	1450
	250～270

	
	配合比例
	1
	4.53
	参考用水量


水泥砂浆配合比          NO：24
	技术要求
	强度等级：M 20
	稠度/mm:     30～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	水

	
	
	360
	1450
	250～270

	
	配合比例
	1
	4.03
	参考用水量



混合砂浆配合比          NO：1
	技术要求
	强度等级：M 2.5
	稠度/mm:      70～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	150
	1450
	200
	270～290

	
	配合比例
	1
	9.67
	1.33
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：2
	技术要求
	强度等级：M 5
	稠度/mm:         70～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	190
	1450
	160
	 270～290

	
	配合比例
	1
	7.63
	0.84
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：3
	技术要求
	强度等级：M 7.5
	稠度/mm:       70～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	250
	1450
	100
	270～290

	
	配合比例
	1
	5.8
	0.4
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：4
	技术要求
	强度等级：M 10
	稠度/mm:        70～90

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	290
	1450
	60
	270～290

	
	配合比例
	1
	5
	0.21
	参考用水量



混合砂浆配合比          NO：5
	技术要求
	强度等级：M 2.5
	稠度/mm:      60～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	150
	1450
	200
	260～280

	
	配合比例
	1
	9.67
	1.33
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：6
	技术要求
	强度等级：M 5
	稠度/mm:       60～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	190
	1450
	160
	260～280

	
	配合比例
	1
	7.63
	0.84
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：7
	技术要求
	强度等级：M 7.5
	稠度/mm:       60～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	250
	1450
	100
	260～280

	
	配合比例
	1
	5.8
	0.4
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：8
	技术要求
	强度等级：M 10
	稠度/mm:       60～80

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	290
	1450
	60
	260～280

	
	配合比例
	1
	5
	0.21
	参考用水量



混合砂浆配合比          NO：9
	技术要求
	强度等级：M 2.5
	稠度/mm:    50 ～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	150
	1450
	200
	240 ～270

	
	配合比例
	1
	9.67
	1.33
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：10
	技术要求
	强度等级：M 5
	稠度/mm:        50 ～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	190
	1450
	160
	240 ～270

	
	配合比例
	1
	7.63
	0.84
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：11
	技术要求
	强度等级：M 7.5
	稠度/mm:      50 ～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	250
	1450
	100
	240 ～270

	
	配合比例
	1
	5.8
	0.4
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：12
	技术要求
	强度等级：M 10
	稠度/mm:       50 ～70

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	290
	1450
	60
	240 ～270

	
	配合比例
	1
	5
	0.21
	参考用水量



混合砂浆配合比          NO：13
	技术要求
	强度等级：M 2.5
	稠度/mm:       30～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	150
	1450
	200
	210～240

	
	配合比例
	1
	9.67
	1.33
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：14
	技术要求
	强度等级：M 5
	稠度/mm:        30～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	190
	1450
	160
	210～240

	
	配合比例
	1
	7.63
	0.84
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：15
	技术要求
	强度等级：M 7.5
	稠度/mm:        30～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	250
	1450
	100
	210～240

	
	配合比例
	1
	5.8
	0.4
	参考用水量


混合砂浆配合比          NO：16
	技术要求
	强度等级：M 10
	稠度/mm:        30～50

	原材料
	水泥： 32.5   级
	河砂：       中砂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	灰膏
	水

	
	
	290
	1450
	60
	210～240

	
	配合比例
	1
	5
	0.21
	参考用水量



普通混凝土配合比          NO：001
	技术要求
	强度等级：C 15
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10 ～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	260
	720
	1235
	175
	---
	 37 %

	
	配合比例
	1
	2.77
	4.75
	0.67
	---
	




普通混凝土配合比          NO：002
	技术要求
	强度等级：C 15
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160～180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：  JM -V1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	320
	825
	1090
	190
	3.2
	43 %

	
	配合比例
	1
	2.58
	3.41
	0.59
	0.01
	




普通混凝土配合比          NO：003
	技术要求
	强度等级：C 15
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10 ～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	260
	715
	1275
	170
	---
	36 %

	
	配合比例
	1
	2.75
	4.90
	0.65
	---
	



普通混凝土配合比          NO：004
	技术要求
	强度等级：C15 
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160～180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-V1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	315
	820
	1090
	190
	3.15
	43 %

	
	配合比例
	1
	2.60
	3.46
	0.60
	0.01
	



普通混凝土配合比          NO：005
	技术要求
	强度等级：C 15
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   20～40

	
	粉煤灰：        外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	270
	715
	1255
	180
	---
	36%

	
	配合比例
	1
	2.65
	4.65
	0.67
	---
	



普通混凝土配合比         NO：006
	技术要求
	强度等级：C 15
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   20～40

	
	粉煤灰：       外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	280
	690
	1270
	190
	---
	35%

	
	配合比例
	1
	2.46
	4.54
	0.68
	---
	



普通混凝土配合比          NO：007
	技术要求
	强度等级：C 15
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10 ～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5～16

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	310
	710
	1210
	195
	
	 37 %

	
	配合比例
	1
	2.29
	3.90
	0.63
	
	




普通混凝土配合比          NO：008
	技术要求
	强度等级：C 15
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	320
	805
	1110
	195
	3.2
	 42%

	
	配合比例
	1
	2.52
	3.47
	0.61
	0.01
	




普通混凝土配合比          NO：009
	技术要求
	强度等级：C 15
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：    5～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-V1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	315
	790
	1130
	195
	3.15
	 41%

	
	配合比例
	1
	2.51
	3.59
	0.62
	0.01
	



普通混凝土配合比          NO：010
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160～180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-V1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	355
	790
	1090
	190
	3.55
	42%

	
	配合比例
	1
	2.23
	3.07
	0.54
	0.01
	



普通混凝土配合比          NO：011
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	305
	685
	1265
	175
	
	35%

	
	配合比例
	1
	2.25
	4.15
	0.57
	
	



普通混凝土配合比         NO：012
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	315
	675
	1255
	185
	
	35%

	
	配合比例
	1
	2.14
	3.98
	0.59
	
	



普通混凝土配合比          NO：013
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm： 55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	335
	650
	1250
	195
	
	34 %

	
	配合比例
	1
	1.94
	3.73
	0.58
	
	




普通混凝土配合比          NO：014
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	285
	705
	1260
	165
	2.56
	36%

	
	配合比例
	1
	2.47
	4.42
	0.58
	0.009
	




普通混凝土配合比          NO：015
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：75～90

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	345
	665
	1255
	205
	
	 35%

	
	配合比例
	1
	1.93
	3.55
	0.59
	
	



普通混凝土配合比          NO：016
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	290
	690
	1280
	170
	
	35%

	
	配合比例
	1
	2.38
	4.41
	0.59
	
	



普通混凝土配合比          NO：017
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：120～140

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-v1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	330
	810
	1110
	180
	3.3
	42%

	
	配合比例
	1
	2.45
	3.36
	0.55
	0.01
	



普通混凝土配合比         NO：018
	技术要求
	强度等级：C20 
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160～180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-v1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	355
	790
	1090
	195
	3.55
	42%

	
	配合比例
	1
	2.23
	3.07
	0.55
	0.01
	



普通混凝土配合比          NO：019
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	315
	660
	1270
	180
	
	34 %

	
	配合比例
	1
	2.1
	4.03
	0.57
	
	




普通混凝土配合比          NO：020
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	335
	655
	1250
	190
	
	34 %

	
	配合比例
	1
	1.96
	3.73
	0.57
	
	




普通混凝土配合比          NO：021
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55 ～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20 ～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-v1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	280
	710
	1270
	160
	2.8
	36 %

	
	配合比例
	1
	2.54
	4.54
	0.57
	0.01
	



普通混凝土配合比          NO：022
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：75～90

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	340
	665
	1225
	200
	
	35%

	
	配合比例
	1
	1.96
	3.6
	0.59
	
	



普通混凝土配合比          NO：023
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5～16

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	335
	680
	1215
	200
	
	36%

	
	配合比例
	1
	2.03
	3.63
	0.6
	
	



普通混凝土配合比         NO：024
	技术要求
	强度等级：C 20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～16

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	340
	695
	1190
	205
	
	37%

	
	配合比例
	1
	2.04
	3.5
	0.6
	
	



普通混凝土配合比          NO：025
	技术要求
	强度等级：C20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎　石/mm：5～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-V1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	355
	770
	1110
	200
	3.550
	41%

	
	配合比例
	1
	2.17
	3.13
	0.56
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：026
	技术要求
	强度等级：C20
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎　石/mm：5～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-V1 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	350
	760
	1125
	195
	3.500
	40%

	
	配合比例
	1
	2.17
	3.21
	0.56
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：027
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	335
	660
	1270
	170
	－
	34%

	
	配合比例
	1
	1.97
	3.79
	0.51
	－
	



普通混凝土配合比          NO：028
	技术要求
	强度等级：C25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160～180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-V1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	390
	755
	1090
	190
	3.900
	41%

	
	配合比例
	1
	1.94
	2.79
	0.49
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：029
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35~50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16~31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	360
	645
	1240
	185
	－
	34%

	
	配合比例
	1
	1.79
	3.44
	0.51
	－
	



普通混凝土配合比         NO：030
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55~70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16~31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-V1

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	375
	635
	1215
	200
	－
	34%

	
	配合比例
	1
	1.69
	3.24
	0.53
	－
	



普通混凝土配合比          NO：031
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	310
	680
	1270
	165
	2.790
	35%

	
	配合比例
	1
	2.19
	4.10
	0.53
	0.009
	




普通混凝土配合比          NO：032
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：75～90

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	385
	635
	1225
	205
	－
	34%

	
	配合比例
	1
	1.65
	3.18
	0.53
	－
	




普通混凝土配合比          NO：033
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	340
	650
	1270
	175
	－
	34%

	
	配合比例
	1
	1.91
	3.74
	0.51
	－
	



普通混凝土配合比          NO：034
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：120～140

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	350
	775
	1120
	180
	3.500
	41%

	
	配合比例
	1
	2.21
	3.20
	0.51
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：035
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160~180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20~40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	385
	760
	1090
	195
	3.850
	41%

	
	配合比例
	1
	1.97
	2.83
	0.51
	0.010
	



普通混凝土配合比         NO：036
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55~70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20~40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	310
	665
	1285
	160
	3.100
	34%

	
	配合比例
	1
	2.15
	4.15
	0.52
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：037
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：75 ～90

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	380
	625
	1235
	200
	
	34%

	
	配合比例
	1
	1.64
	3.25
	0.53
	
	




普通混凝土配合比          NO：038
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM－VI

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	390
	740
	1105
	200
	3.900
	40%

	
	配合比例
	1
	1.90
	2.83
	0.51
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：039
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM- VI

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	385
	725
	1125
	195
	3.850
	39%

	
	配合比例
	1
	1.88
	2.92
	0.51
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：040
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	375
	620
	1255
	175
	
	33%

	
	配合比例
	1
	1.65
	3.35
	0.47
	
	



普通混凝土配合比          NO：041
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：120~140

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16~31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	385
	760
	1135
	170
	3.850
	40%

	
	配合比例
	1
	1.97
	2.95
	0.44
	0.010
	



普通混凝土配合比         NO：042
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160~180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16~31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	430
	720
	1085
	190
	4.300
	40%

	
	配合比例
	1
	1.67
	2.52
	0.44
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：043
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160～180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	335
	760
	1150
	180
	3.350
	40%

	
	配合比例
	1
	2.27
	3.43
	0.54
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：044
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	400
	720
	1130
	180
	4.000
	39%

	
	配合比例
	1
	1.80
	2.83
	0.45
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：045
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	400
	610
	1235
	190
	
	33%

	
	配合比例
	1
	1.53
	3.09
	0.48
	
	



普通混凝土配合比          NO：046
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	355
	640
	1235
	185
	
	34%

	
	配合比例
	1
	1.80
	3.48
	0.52
	
	



普通混凝土配合比          NO：047
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：　16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	290
	596
	1285
	150
	2.900
	35%

	
	配合比例
	1
	2.40
	4.43
	0.52
	0.010
	



普通混凝土配合比         NO：048
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55~70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16~31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI        

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	340
	670
	1250
	170
	3.060
	35%

	
	配合比例
	1
	1.79
	3.68
	0.50
	0.009
	



普通混凝土配合比          NO：049
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	370
	660
	1185
	195
	
	36%

	
	配合比例
	1
	1.78
	3.20
	0.53
	
	




普通混凝土配合比          NO：050
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm： 16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	295
	705
	1260
	150
	2.950
	36%

	
	配合比例
	1
	2.39
	4.27
	0.51
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：051
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：75～90

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	430
	595
	1195
	210
	
	33%

	
	配合比例
	1
	1.38
	2.78
	0.49
	
	



普通混凝土配合比          NO：052
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：120～140

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	385
	750
	1115
	185
	3.850
	40%

	
	配合比例
	1
	1.95
	2.90
	0.48
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：053
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：120~140

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20~40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	330
	780
	1175
	165
	3.300
	40%

	
	配合比例
	1
	2.36
	3.56
	0.50
	0.010
	



普通混凝土配合比         NO：054
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160~180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20~40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	430
	715
	1080
	195
	4.300
	40%

	
	配合比例
	1
	1.66
	2.51
	0.45
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：055
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160～180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	400
	730
	1140
	180
	4.000
	39%

	
	配合比例
	1
	1.83
	2.85
	0.45
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：056
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	390
	615
	1245
	180
	
	33%

	
	配合比例
	1
	1.58
	3.19
	0.46
	
	




普通混凝土配合比          NO：057
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	350
	670
	1240
	180
	
	35%

	
	配合比例
	1
	1.91
	3.54
	0.51
	
	



普通混凝土配合比          NO：058
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm： 20～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	290
	720
	1280
	150
	2.900
	36%

	
	配合比例
	1
	2.48
	4.41
	0.52
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：059
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55~70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20~40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	425
	605
	1215
	195
	
	33%

	
	配合比例
	1
	1.42
	2.86
	0.46
	
	



普通混凝土配合比         NO：060
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55~70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：20~40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	340
	660
	1265
	165
	3.400
	34%

	
	配合比例
	1
	1.94
	3.72
	0.49
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：061
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	370
	660
	1220
	190
	
	35%

	
	配合比例
	1
	1.78
	3.30
	0.51
	
	




普通混凝土配合比          NO：062
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	295
	715
	1270
	152
	2.950
	36%

	
	配合比例
	1
	2.42
	4.31
	0.52
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：063
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：75～90

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  20～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	445
	590
	1210
	205
	
	33%

	
	配合比例
	1
	1.33
	2.72
	0.46
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：064
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：10～30

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～16

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	415
	630
	1180
	200
	
	35%

	
	配合比例
	1
	1.52
	2.84
	0.48
	
	



普通混凝土配合比          NO：065
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35~50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：5~16

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	425
	625
	1165
	205
	
	35%

	
	配合比例
	1
	1.47
	2.74
	0.48
	
	



普通混凝土配合比         NO：066
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160~180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：5~16

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	335
	770
	1155
	175
	3.350
	40%

	
	配合比例
	1
	2.30
	3.45
	0.52
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：067
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	440
	700
	1100
	200
	4.400
	39%

	
	配合比例
	1
	1.59
	2.50
	0.45
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：068
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5～31

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	340
	765
	1140
	180
	3.400
	40%

	
	配合比例
	1
	2.25
	3.35
	0.53
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：069
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	350
	635
	1240
	185
	
	34%

	
	配合比例
	1
	1.81
	3.54
	0.53
	
	



普通混凝土配合比          NO：070
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	370
	625
	1220
	195
	
	34%

	
	配合比例
	1
	1.69
	3.30
	0.53
	
	



普通混凝土配合比          NO：071
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55~70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：5~31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	290
	690
	1275
	150
	2.900
	35%

	
	配合比例
	1
	2.38
	4.40
	0.52
	0.010
	



普通混凝土配合比         NO：072
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：120~140

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：5~40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	325
	785
	1175
	165
	3.250
	40%

	
	配合比例
	1
	2.42
	3.62
	0.51
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：073
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：160～180

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	340
	815
	1055
	170
	3.400
	44%

	
	配合比例
	1
	2.40
	3.10
	0.50
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：074
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-VI 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	430
	685
	1120
	200
	4.300
	38 %

	
	配合比例
	1
	1.59
	2.60
	0.47
	0.010
	




普通混凝土配合比          NO：075
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：180～200

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	345
	800
	1110
	180
	3.450
	42%

	
	配合比例
	1
	2.328
	3.22
	0.52
	0.010
	



普通混凝土配合比          NO：076
	技术要求
	强度等级：C30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～40

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	340
	645
	1260
	175
	
	34%

	
	配合比例
	1
	1.90
	3.71
	0.51
	
	



普通混凝土配合比          NO：077
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35~50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：4~40

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	290
	715
	1270
	145
	2.900
	36%

	
	配合比例
	1
	2.47
	4.38
	0.50
	0.010
	



普通混凝土配合比         NO：078
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55~70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：5~405

	
	粉煤灰：    外加剂

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	365
	635
	1240
	185
	
	34%

	
	配合比例
	1
	1.74
	3.41
	0.51
	
	



普通混凝土配合比          NO：079
	技术要求
	强度等级：C 35
	抗渗等级：
	塌落度/mm： 35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	375
	660
	1240
	145
	5.62
	35%

	
	配合比例
	1
	1.76
	3.31
	0.39
	0.015
	




普通混凝土配合比          NO：080
	技术要求
	强度等级：C 35
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm： 16 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	335
	680
	1265
	150
	3.35
	35 %

	
	配合比例
	1
	2.03
	3.78
	0.45
	0.01
	




普通混凝土配合比          NO：081
	技术要求
	强度等级：C 35
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35 ～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂： 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	410
	620
	1200
	195
	
	34 %

	
	配合比例
	1
	1.51
	2.93
	0.48
	
	



普通混凝土配合比          NO：082
	技术要求
	强度等级：C 40
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	375
	650
	1250
	150
	3.75
	34%

	
	配合比例
	1
	1.73
	3.33
	0.4
	0.01
	



普通混凝土配合比          NO：083
	技术要求
	强度等级：C 40
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	425
	640
	1225
	145
	4.25
	34%

	
	配合比例
	1
	1.51
	2.88
	0.34
	0.01
	



普通混凝土配合比         NO：084
	技术要求
	强度等级：C 40
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	420
	645
	1225
	155
	4.2
	34%

	
	配合比例
	1
	1.54
	2.92
	0.37
	0.01
	



普通混凝土配合比          NO：085
	技术要求
	强度等级：C 40
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	370
	660
	1245
	145
	3.7
	 35 %

	
	配合比例
	1
	1.78
	3.36
	0.39
	0.01
	




普通混凝土配合比          NO：086
	技术要求
	强度等级：C 45
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	460
	600
	1220
	160
	4.6
	 33%

	
	配合比例
	1
	1.3
	2.65
	0.35
	0.01
	




普通混凝土配合比          NO：087
	技术要求
	强度等级：C 45
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅱ         或 JY-2 

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	390
	645
	1260
	150
	3.9
	 34%

	
	配合比例
	1
	1.65
	3.23
	0.38
	0.01
	



普通混凝土配合比          NO：088
	技术要求
	强度等级：C 50
	抗渗等级：
	塌落度/mm：35～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	500
	570
	1210
	150
	8.5
	32%

	
	配合比例
	1
	1.14
	2.42
	0.3
	0.017
	



普通混凝土配合比          NO：089
	技术要求
	强度等级：C 50
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  16～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-4（B）

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	445
	650
	1200
	148
	8.9
	35%

	
	配合比例
	1
	1.46
	2.7
	0.33
	0.02
	



普通混凝土配合比         NO：090
	技术要求
	强度等级：C50
	抗渗等级：
	塌落度/mm：55～70

	原材料
	水泥：P.O42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-4（B）

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	河砂
	碎石
	水
	外加剂
	砂率

	
	
	445
	630
	1220
	150
	11.12
	34%

	
	配合比例
	1
	1.42
	2.74
	0.34
	0.025
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：1
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：P6
	塌落度/mm：35 ～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	292
	22
	768
	1152
	145
	 40 %

	
	配合比例
	0.93
	0.07
	2.44
	3.66
	0.46
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：2
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：P6
	塌落度/mm：55 ～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	303
	23
	743
	1161
	150
	 39 %

	
	配合比例
	0.93
	0.07
	2.28
	3.56
	0.46
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：3
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：P6
	塌落度/mm：35 ～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	314
	24
	752
	1176
	142
	 39 %

	
	配合比例
	0.93
	0.07
	2.22
	3.48
	0.42
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：4
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：P8
	塌落度/mm：55 ～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	325
	25
	727
	1186
	147
	 38 %

	
	配合比例
	0.93
	0.07
	2.08
	3.39
	0.42
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：5
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：P8
	塌落度/mm：35 ～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	331
	29
	676
	1255
	140
	 35 %

	
	配合比例
	0.92
	0.08
	1.88
	3.49
	0.39
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：6
	技术要求
	强度等级：C 35
	抗渗等级：P8
	塌落度/mm：55 ～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	340
	30
	690
	1226
	144
	36 %

	
	配合比例
	0.92
	0.08
	1.86
	3.31
	0.39
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：7
	技术要求
	强度等级：C 35
	抗渗等级：P8
	塌落度/mm：35 ～50

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	368
	32
	668
	1242
	140
	 35 %

	
	配合比例
	0.92
	0.08
	1.67
	3.11
	0.35
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：8
	技术要求
	强度等级：C 40
	抗渗等级：P10
	塌落度/mm：55 ～70

	原材料
	水泥：P.O 32.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	368
	32
	683
	1214
	143
	 36%

	
	配合比例
	0.92
	0.08
	1.71
	3.04
	0.36
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：9
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：P6
	塌落度/mm：35 ～50

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	298
	22
	762
	1144
	154
	 40 %

	
	配合比例
	0.93
	0.07
	2.38
	3.58
	0.48
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：10
	技术要求
	强度等级：C 25
	抗渗等级：P6
	塌落度/mm：55 ～70

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	298
	22
	741
	1161
	156
	 39 %

	
	配合比例
	0.93
	0.07
	2.32
	3.64
	0.49
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：11
	技术要求
	强度等级：C 30
	抗渗等级：P8
	塌落度/mm：35 ～50

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：   5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	296
	24
	771
	1156
	153
	 40%

	
	配合比例
	0.93
	0.08
	2.41
	3.61
	0.48
	

	
	
	1
	
	
	
	



抗裂防渗混凝土配合比          NO：12
	技术要求
	强度等级：C 35
	抗渗等级：P8
	塌落度/mm：35 ～50

	原材料
	水泥：P.O 42.5
	河砂：中砂
	碎石/mm：  5 ～31.5

	
	粉煤灰：    外加剂：JM-Ⅲ

	配合比
	每1㎡材料用量/kg
	水泥
	外加剂
	河砂
	碎石
	水
	砂率

	
	
	304
	26
	717
	1121
	152
	39 %

	
	配合比例
	0.92
	0.08
	2.17
	3.40
	0.46
	

	
	
	1
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