水泥砂浆配合比          NO：1

| 技术要求 | 强度等级：M 2.5 | 稠度/mm: 70 ～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 200 | 1450 | 310～330 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：2

| 技术要求 | 强度等级：M 5 | 稠度/mm: 70～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 210 | 1450 | 310～330 |
|  | 配合比例 | 1 | 6.9 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：3

| 技术要求 | 强度等级：M 7.5 | 稠度/mm: 70～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 230 | 1450 | 310～330 |
|  | 配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：4

| 技术要求 | 强度等级：M 10 | 稠度/mm: 70 ～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 275 | 1450 | 310～330 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：5

| 技术要求 | 强度等级：M 15 | 稠度/mm: 70～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 320 | 1450 | 310～330 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：6

| 技术要求 | 强度等级：M 20 | 稠度/mm: 70 ～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 360 | 1450 | 310～330 |
|  | 配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：7

| 技术要求 | 强度等级：M 2.5 | 稠度/mm: 60 ～80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 200 | 1450 | 300～320 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：8

| 技术要求 | 强度等级：M 5 | 稠度/mm: 60 ～80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 330配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 200 | 1450 | 310～330 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：9

| 技术要求 | 强度等级：M 7.5 | 稠度/mm: 60～80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 230 | 1450 | 300～320 |
|  | 配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：10

| 技术要求 | 强度等级：M 10 | 稠度/mm: 60～80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 275 | 1450 | 300～320 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：11

| 技术要求 | 强度等级：M 15 | 稠度/mm: 60～80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 320 | 1450 | 300～320 |
|  | 配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：12

| 技术要求 | 强度等级：M 20 | 稠度/mm: 60～80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 360 | 1450 | 300～320 |
|  | 配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：13

| 技术要求 | 强度等级：M 2.5 | 稠度/mm: 50～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 200 | 1450 | 300～320 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：14

| 技术要求 | 强度等级：M 5 | 稠度/mm: 50～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 200 | 1450 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：15

| 技术要求 | 强度等级：M 7.5 | 稠度/mm: 50～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 230 | 1450 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：16

| 技术要求 | 强度等级：M 10 | 稠度/mm: 50～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 270 | 1450 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.37 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：17

| 技术要求 | 强度等级：M 15 | 稠度/mm: 50～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 320 | 1450 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：18

| 技术要求 | 强度等级：M 20 | 稠度/mm: 50～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 360 | 1450 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：19

| 技术要求 | 强度等级：M 2.5 | 稠度/mm: 30 ～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 200 | 1450 | 250～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：20

| 技术要求 | 强度等级：M 5 | 稠度/mm: 30 ～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 200 | 1450 | 250～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：21

| 技术要求 | 强度等级：M 7.5 | 稠度/mm: 30 ～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 230 | 1450 | 250～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：22

| 技术要求 | 强度等级：M 10 | 稠度/mm: 30 ～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 260 | 1450 | 250～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.58 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：23

| 技术要求 | 强度等级：M 15 | 稠度/mm: 30 ～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 320 | 1450 | 250～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 |

水泥砂浆配合比          NO：24

| 技术要求 | 强度等级：M 20 | 稠度/mm: 30～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
|  |  | 360 | 1450 | 250～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：1

| 技术要求 | 强度等级：M 2.5 | 稠度/mm: 70～90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 150 | 1450 | 200 | 270～290 |
|  | 配合比例 | 1 | 9.67 | 1.33 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：2

| 技术要求 | 强度等级：M 5 | 稠度/mm: 70～90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 190 | 1450 | 160 | 270～290 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.63 | 0.84 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：3

| 技术要求 | 强度等级：M 7.5 | 稠度/mm: 70～90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 250 | 1450 | 100 | 270～290 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.8 | 0.4 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：4

| 技术要求 | 强度等级：M 10 | 稠度/mm: 70～90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 290 | 1450 | 60 | 270～290 |
|  | 配合比例 | 1 | 5 | 0.21 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：5

| 技术要求 | 强度等级：M 2.5 | 稠度/mm: 60～80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 150 | 1450 | 200 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 9.67 | 1.33 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：6

| 技术要求 | 强度等级：M 5 | 稠度/mm: 60～80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 190 | 1450 | 160 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.63 | 0.84 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：7

| 技术要求 | 强度等级：M 7.5 | 稠度/mm: 60～80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 250 | 1450 | 100 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.8 | 0.4 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：8

| 技术要求 | 强度等级：M 10 | 稠度/mm: 60～80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 290 | 1450 | 60 | 260～280 |
|  | 配合比例 | 1 | 5 | 0.21 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：9

| 技术要求 | 强度等级：M 2.5 | 稠度/mm: 50 ～70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 150 | 1450 | 200 | 240 ～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 9.67 | 1.33 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：10

| 技术要求 | 强度等级：M 5 | 稠度/mm: 50 ～70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 190 | 1450 | 160 | 240 ～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.63 | 0.84 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：11

| 技术要求 | 强度等级：M 7.5 | 稠度/mm: 50 ～70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 250 | 1450 | 100 | 240 ～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.8 | 0.4 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：12

| 技术要求 | 强度等级：M 10 | 稠度/mm: 50 ～70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 290 | 1450 | 60 | 240 ～270 |
|  | 配合比例 | 1 | 5 | 0.21 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：13

| 技术要求 | 强度等级：M 2.5 | 稠度/mm: 30～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 150 | 1450 | 200 | 210～240 |
|  | 配合比例 | 1 | 9.67 | 1.33 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：14

| 技术要求 | 强度等级：M 5 | 稠度/mm: 30～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 190 | 1450 | 160 | 210～240 |
|  | 配合比例 | 1 | 7.63 | 0.84 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：15

| 技术要求 | 强度等级：M 7.5 | 稠度/mm: 30～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 250 | 1450 | 100 | 210～240 |
|  | 配合比例 | 1 | 5.8 | 0.4 | 参考用水量 |

混合砂浆配合比          NO：16

| 技术要求 | 强度等级：M 10 | 稠度/mm: 30～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥： 32.5 级 | 河砂： 中砂 |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
|  |  | 290 | 1450 | 60 | 210～240 |
|  | 配合比例 | 1 | 5 | 0.21 | 参考用水量 |

普通混凝土配合比          NO：001

| 技术要求 | 强度等级：C 15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10 ～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 260 | 720 | 1235 | 175 | --- | 37 % |
|  | 配合比例 | 1 | 2.77 | 4.75 | 0.67 | --- |  |

普通混凝土配合比          NO：002

| 技术要求 | 强度等级：C 15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160～180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： JM -V1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 320 | 825 | 1090 | 190 | 3.2 | 43 % |
|  | 配合比例 | 1 | 2.58 | 3.41 | 0.59 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：003

| 技术要求 | 强度等级：C 15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10 ～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 260 | 715 | 1275 | 170 | --- | 36 % |
|  | 配合比例 | 1 | 2.75 | 4.90 | 0.65 | --- |  |

普通混凝土配合比          NO：004

| 技术要求 | 强度等级：C15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160～180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-V1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 315 | 820 | 1090 | 190 | 3.15 | 43 % |
|  | 配合比例 | 1 | 2.60 | 3.46 | 0.60 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：005

| 技术要求 | 强度等级：C 15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 270 | 715 | 1255 | 180 | --- | 36% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.65 | 4.65 | 0.67 | --- |  |

普通混凝土配合比         NO：006

| 技术要求 | 强度等级：C 15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 280 | 690 | 1270 | 190 | --- | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.46 | 4.54 | 0.68 | --- |  |

普通混凝土配合比          NO：007

| 技术要求 | 强度等级：C 15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10 ～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～16 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 310 | 710 | 1210 | 195 |  | 37 % |
|  | 配合比例 | 1 | 2.29 | 3.90 | 0.63 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：008

| 技术要求 | 强度等级：C 15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 320 | 805 | 1110 | 195 | 3.2 | 42% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.52 | 3.47 | 0.61 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：009

| 技术要求 | 强度等级：C 15 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-V1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 315 | 790 | 1130 | 195 | 3.15 | 41% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.51 | 3.59 | 0.62 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：010

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160～180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-V1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 355 | 790 | 1090 | 190 | 3.55 | 42% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.23 | 3.07 | 0.54 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：011

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 305 | 685 | 1265 | 175 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.25 | 4.15 | 0.57 |  |  |

普通混凝土配合比         NO：012

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 315 | 675 | 1255 | 185 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.14 | 3.98 | 0.59 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：013

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm： 55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 335 | 650 | 1250 | 195 |  | 34 % |
|  | 配合比例 | 1 | 1.94 | 3.73 | 0.58 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：014

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 285 | 705 | 1260 | 165 | 2.56 | 36% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.47 | 4.42 | 0.58 | 0.009 |  |

普通混凝土配合比          NO：015

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：75～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 345 | 665 | 1255 | 205 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.93 | 3.55 | 0.59 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：016

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 290 | 690 | 1280 | 170 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.38 | 4.41 | 0.59 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：017

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：120～140 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-v1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 330 | 810 | 1110 | 180 | 3.3 | 42% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.45 | 3.36 | 0.55 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比         NO：018

| 技术要求 | 强度等级：C20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160～180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-v1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 355 | 790 | 1090 | 195 | 3.55 | 42% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.23 | 3.07 | 0.55 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：019

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 315 | 660 | 1270 | 180 |  | 34 % |
|  | 配合比例 | 1 | 2.1 | 4.03 | 0.57 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：020

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 335 | 655 | 1250 | 190 |  | 34 % |
|  | 配合比例 | 1 | 1.96 | 3.73 | 0.57 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：021

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55 ～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20 ～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-v1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 280 | 710 | 1270 | 160 | 2.8 | 36 % |
|  | 配合比例 | 1 | 2.54 | 4.54 | 0.57 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：022

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：75～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 340 | 665 | 1225 | 200 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.96 | 3.6 | 0.59 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：023

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～16 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 335 | 680 | 1215 | 200 |  | 36% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.03 | 3.63 | 0.6 |  |  |

普通混凝土配合比         NO：024

| 技术要求 | 强度等级：C 20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～16 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 340 | 695 | 1190 | 205 |  | 37% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.04 | 3.5 | 0.6 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：025

| 技术要求 | 强度等级：C20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎 石/mm：5～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-V1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 355 | 770 | 1110 | 200 | 3.550 | 41% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.17 | 3.13 | 0.56 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：026

| 技术要求 | 强度等级：C20 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎 石/mm：5～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-V1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 350 | 760 | 1125 | 195 | 3.500 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.17 | 3.21 | 0.56 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：027

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 335 | 660 | 1270 | 170 | － | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.97 | 3.79 | 0.51 | － |  |

普通混凝土配合比          NO：028

| 技术要求 | 强度等级：C25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160～180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-V1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 390 | 755 | 1090 | 190 | 3.900 | 41% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.94 | 2.79 | 0.49 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：029

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35~50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16~31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 360 | 645 | 1240 | 185 | － | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.79 | 3.44 | 0.51 | － |  |

普通混凝土配合比         NO：030

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55~70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16~31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-V1 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 375 | 635 | 1215 | 200 | － | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.69 | 3.24 | 0.53 | － |  |

普通混凝土配合比          NO：031

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 310 | 680 | 1270 | 165 | 2.790 | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.19 | 4.10 | 0.53 | 0.009 |  |

普通混凝土配合比          NO：032

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：75～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 385 | 635 | 1225 | 205 | － | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.65 | 3.18 | 0.53 | － |  |

普通混凝土配合比          NO：033

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 340 | 650 | 1270 | 175 | － | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.91 | 3.74 | 0.51 | － |  |

普通混凝土配合比          NO：034

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：120～140 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 350 | 775 | 1120 | 180 | 3.500 | 41% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.21 | 3.20 | 0.51 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：035

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160~180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20~40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 385 | 760 | 1090 | 195 | 3.850 | 41% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.97 | 2.83 | 0.51 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比         NO：036

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55~70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20~40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 310 | 665 | 1285 | 160 | 3.100 | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.15 | 4.15 | 0.52 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：037

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：75 ～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 380 | 625 | 1235 | 200 |  | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.64 | 3.25 | 0.53 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：038

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM－VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 390 | 740 | 1105 | 200 | 3.900 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.90 | 2.83 | 0.51 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：039

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM- VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 385 | 725 | 1125 | 195 | 3.850 | 39% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.88 | 2.92 | 0.51 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：040

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 375 | 620 | 1255 | 175 |  | 33% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.65 | 3.35 | 0.47 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：041

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：120~140 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16~31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 385 | 760 | 1135 | 170 | 3.850 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.97 | 2.95 | 0.44 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比         NO：042

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160~180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16~31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 430 | 720 | 1085 | 190 | 4.300 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.67 | 2.52 | 0.44 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：043

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160～180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 335 | 760 | 1150 | 180 | 3.350 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.27 | 3.43 | 0.54 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：044

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 400 | 720 | 1130 | 180 | 4.000 | 39% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.80 | 2.83 | 0.45 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：045

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 400 | 610 | 1235 | 190 |  | 33% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.53 | 3.09 | 0.48 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：046

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 355 | 640 | 1235 | 185 |  | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.80 | 3.48 | 0.52 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：047

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 290 | 596 | 1285 | 150 | 2.900 | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.40 | 4.43 | 0.52 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比         NO：048

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55~70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16~31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 340 | 670 | 1250 | 170 | 3.060 | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.79 | 3.68 | 0.50 | 0.009 |  |

普通混凝土配合比          NO：049

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 370 | 660 | 1185 | 195 |  | 36% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.78 | 3.20 | 0.53 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：050

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 295 | 705 | 1260 | 150 | 2.950 | 36% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.39 | 4.27 | 0.51 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：051

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：75～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 430 | 595 | 1195 | 210 |  | 33% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.38 | 2.78 | 0.49 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：052

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：120～140 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 385 | 750 | 1115 | 185 | 3.850 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.95 | 2.90 | 0.48 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：053

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：120~140 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20~40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 330 | 780 | 1175 | 165 | 3.300 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.36 | 3.56 | 0.50 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比         NO：054

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160~180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20~40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 430 | 715 | 1080 | 195 | 4.300 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.66 | 2.51 | 0.45 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：055

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160～180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 400 | 730 | 1140 | 180 | 4.000 | 39% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.83 | 2.85 | 0.45 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：056

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 390 | 615 | 1245 | 180 |  | 33% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.58 | 3.19 | 0.46 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：057

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 350 | 670 | 1240 | 180 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.91 | 3.54 | 0.51 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：058

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 290 | 720 | 1280 | 150 | 2.900 | 36% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.48 | 4.41 | 0.52 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：059

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55~70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20~40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 425 | 605 | 1215 | 195 |  | 33% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.42 | 2.86 | 0.46 |  |  |

普通混凝土配合比         NO：060

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55~70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：20~40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 340 | 660 | 1265 | 165 | 3.400 | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.94 | 3.72 | 0.49 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：061

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 370 | 660 | 1220 | 190 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.78 | 3.30 | 0.51 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：062

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 295 | 715 | 1270 | 152 | 2.950 | 36% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.42 | 4.31 | 0.52 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：063

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：75～90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 20～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 445 | 590 | 1210 | 205 |  | 33% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.33 | 2.72 | 0.46 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：064

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：10～30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～16 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 415 | 630 | 1180 | 200 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.52 | 2.84 | 0.48 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：065

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35~50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：5~16 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 425 | 625 | 1165 | 205 |  | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.47 | 2.74 | 0.48 |  |  |

普通混凝土配合比         NO：066

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160~180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：5~16 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 335 | 770 | 1155 | 175 | 3.350 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.30 | 3.45 | 0.52 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：067

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 440 | 700 | 1100 | 200 | 4.400 | 39% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.59 | 2.50 | 0.45 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：068

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～31 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 340 | 765 | 1140 | 180 | 3.400 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.25 | 3.35 | 0.53 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：069

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 350 | 635 | 1240 | 185 |  | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.81 | 3.54 | 0.53 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：070

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 370 | 625 | 1220 | 195 |  | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.69 | 3.30 | 0.53 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：071

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55~70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：5~31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 290 | 690 | 1275 | 150 | 2.900 | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.38 | 4.40 | 0.52 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比         NO：072

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：120~140 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：5~40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 325 | 785 | 1175 | 165 | 3.250 | 40% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.42 | 3.62 | 0.51 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：073

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：160～180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 340 | 815 | 1055 | 170 | 3.400 | 44% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.40 | 3.10 | 0.50 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：074

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-VI |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 430 | 685 | 1120 | 200 | 4.300 | 38 % |
|  | 配合比例 | 1 | 1.59 | 2.60 | 0.47 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：075

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：180～200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 345 | 800 | 1110 | 180 | 3.450 | 42% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.328 | 3.22 | 0.52 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比          NO：076

| 技术要求 | 强度等级：C30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 340 | 645 | 1260 | 175 |  | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.90 | 3.71 | 0.51 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：077

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35~50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：4~40 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 290 | 715 | 1270 | 145 | 2.900 | 36% |
|  | 配合比例 | 1 | 2.47 | 4.38 | 0.50 | 0.010 |  |

普通混凝土配合比         NO：078

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55~70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm：5~405 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 365 | 635 | 1240 | 185 |  | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.74 | 3.41 | 0.51 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：079

| 技术要求 | 强度等级：C 35 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm： 35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 375 | 660 | 1240 | 145 | 5.62 | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.76 | 3.31 | 0.39 | 0.015 |  |

普通混凝土配合比          NO：080

| 技术要求 | 强度等级：C 35 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16 ～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 335 | 680 | 1265 | 150 | 3.35 | 35 % |
|  | 配合比例 | 1 | 2.03 | 3.78 | 0.45 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：081

| 技术要求 | 强度等级：C 35 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35 ～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16 ～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂： |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 410 | 620 | 1200 | 195 |  | 34 % |
|  | 配合比例 | 1 | 1.51 | 2.93 | 0.48 |  |  |

普通混凝土配合比          NO：082

| 技术要求 | 强度等级：C 40 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 375 | 650 | 1250 | 150 | 3.75 | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.73 | 3.33 | 0.4 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：083

| 技术要求 | 强度等级：C 40 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 425 | 640 | 1225 | 145 | 4.25 | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.51 | 2.88 | 0.34 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比         NO：084

| 技术要求 | 强度等级：C 40 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 420 | 645 | 1225 | 155 | 4.2 | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.54 | 2.92 | 0.37 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：085

| 技术要求 | 强度等级：C 40 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 370 | 660 | 1245 | 145 | 3.7 | 35 % |
|  | 配合比例 | 1 | 1.78 | 3.36 | 0.39 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：086

| 技术要求 | 强度等级：C 45 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 460 | 600 | 1220 | 160 | 4.6 | 33% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.3 | 2.65 | 0.35 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：087

| 技术要求 | 强度等级：C 45 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅱ 或 JY-2 |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 390 | 645 | 1260 | 150 | 3.9 | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.65 | 3.23 | 0.38 | 0.01 |  |

普通混凝土配合比          NO：088

| 技术要求 | 强度等级：C 50 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：35～50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 500 | 570 | 1210 | 150 | 8.5 | 32% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.14 | 2.42 | 0.3 | 0.017 |  |

普通混凝土配合比          NO：089

| 技术要求 | 强度等级：C 50 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 16～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-4（B） |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 445 | 650 | 1200 | 148 | 8.9 | 35% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.46 | 2.7 | 0.33 | 0.02 |  |

普通混凝土配合比         NO：090

| 技术要求 | 强度等级：C50 |  | 抗渗等级： |  | 塌落度/mm：55～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-4（B） |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
|  |  | 445 | 630 | 1220 | 150 | 11.12 | 34% |
|  | 配合比例 | 1 | 1.42 | 2.74 | 0.34 | 0.025 |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：1

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级：P6 |  | 塌落度/mm：35 ～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 292 | 22 | 768 |  | 1152 | 145 | 40 % |
|  | 配合比例 | 0.93 | 0.07 | 2.44 |  | 3.66 | 0.46 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：2

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级：P6 |  | 塌落度/mm：55 ～70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 303 | 23 | 743 |  | 1161 | 150 | 39 % |
|  | 配合比例 | 0.93 | 0.07 | 2.28 |  | 3.56 | 0.46 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：3

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级：P6 |  | 塌落度/mm：35 ～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 314 | 24 | 752 |  | 1176 | 142 | 39 % |
|  | 配合比例 | 0.93 | 0.07 | 2.22 |  | 3.48 | 0.42 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：4

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级：P8 |  | 塌落度/mm：55 ～70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 325 | 25 | 727 |  | 1186 | 147 | 38 % |
|  | 配合比例 | 0.93 | 0.07 | 2.08 |  | 3.39 | 0.42 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：5

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级：P8 |  | 塌落度/mm：35 ～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 331 | 29 | 676 |  | 1255 | 140 | 35 % |
|  | 配合比例 | 0.92 | 0.08 | 1.88 |  | 3.49 | 0.39 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：6

| 技术要求 | 强度等级：C 35 |  | 抗渗等级：P8 |  | 塌落度/mm：55 ～70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 340 | 30 | 690 |  | 1226 | 144 | 36 % |
|  | 配合比例 | 0.92 | 0.08 | 1.86 |  | 3.31 | 0.39 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：7

| 技术要求 | 强度等级：C 35 |  | 抗渗等级：P8 |  | 塌落度/mm：35 ～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 368 | 32 | 668 |  | 1242 | 140 | 35 % |
|  | 配合比例 | 0.92 | 0.08 | 1.67 |  | 3.11 | 0.35 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：8

| 技术要求 | 强度等级：C 40 |  | 抗渗等级：P10 |  | 塌落度/mm：55 ～70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 32.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 368 | 32 | 683 | 1214 | 143 | 36% |
|  | 配合比例 | 0.92 | 0.08 | 1.71 | 3.04 | 0.36 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：9

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级：P6 |  | 塌落度/mm：35 ～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 298 | 22 | 762 |  | 1144 | 154 | 40 % |
|  | 配合比例 | 0.93 | 0.07 | 2.38 |  | 3.58 | 0.48 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：10

| 技术要求 | 强度等级：C 25 |  | 抗渗等级：P6 |  | 塌落度/mm：55 ～70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 298 | 22 | 741 |  | 1161 | 156 | 39 % |
|  | 配合比例 | 0.93 | 0.07 | 2.32 |  | 3.64 | 0.49 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：11

| 技术要求 | 强度等级：C 30 |  | 抗渗等级：P8 |  | 塌落度/mm：35 ～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 296 | 24 | 771 |  | 1156 | 153 | 40% |
|  | 配合比例 | 0.93 | 0.08 | 2.41 |  | 3.61 | 0.48 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

抗裂防渗混凝土配合比          NO：12

| 技术要求 | 强度等级：C 35 |  | 抗渗等级：P8 |  | 塌落度/mm：35 ～50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 水泥：P.O 42.5 |  | 河砂：中砂 |  | 碎石/mm： 5 ～31.5 |  |  |  |
|  | 粉煤灰： 外加剂：JM-Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 外加剂 | 河砂 |  | 碎石 | 水 | 砂率 |
|  |  | 304 | 26 | 717 |  | 1121 | 152 | 39 % |
|  | 配合比例 | 0.92 | 0.08 | 2.17 |  | 3.40 | 0.46 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |