钢筋加工与安装施工工艺标准

XDQB2002-003

一、工艺流程：

熟悉图纸→开料单→钢筋调直→钢筋加工→柱钢筋安装→梁钢筋安装→板钢筋安装→保护层垫置→浇灌砼时护筋。

二、操作要求：

1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。

2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。

3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。

4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。

5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。

6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。

7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。

9、所有柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。

10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50％，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。

12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25％，柱不超50％。

13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。

14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。

15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步）。

16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块）。

17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。

三、允许偏差：

钢 筋 加 工 实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 序号 | 项 目 |  | 国家标准允许偏差值 | 企业标准允许偏差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 |  | ±9 | ±9 |
| 2 | 网 眼 尺 寸 |  | ±18 | ±18 |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  | ±5 | ±5 |
| 4 | 骨 架 的 长 度 |  | ±10 | ±10 |
| 5 | 受 力 钢 筋 间 距 |  | ±5 | ±5 |
| 6 | 箍筋、构造筋间距 |  | ±18 | ±18 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  | 18 | 18 |
| 8 | 受力钢筋保护层 | 基 础 | ±9 | ±9 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | ±5 |
|  |  | 墙、板 | ±3 | ±3 |

钢 筋 安 装 实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 序号 | 项 目 |  | 国家标准允许偏差值 | 企业标准允许偏差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 |  | ±9 | ±9 |
| 2 | 网 眼 尺 寸 |  | ±18 | ±18 |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  | ±5 | ±5 |
| 4 | 骨 架 的 长 度 |  | ±10 | ±10 |
| 5 | 受 力 钢 筋 间 距 |  | ±5 | ±5 |
| 6 | 箍筋、构造筋间距 |  | ±18 | ±18 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  | 18 | 18 |
| 8 | 受力钢筋保护层 | 基 础 | ±9 | ±9 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | ±5 |
|  |  | 墙、板 | ±3 | ±3 |