现浇混凝土施工工艺标准

XDQB2002-004

一、工艺流程：

木模湿润→铺设架路→混凝土搅拌→垂直运输→混凝土入模→机械捣固→人工表面抹平→养护8天（屋面抗渗砼15天）。

二、操作要求：

1、应提前做好配合比，并根据砂、石实际含水率调整成施工配合比。现场搅拌的砼应将材料过磅正确后搅拌。

2、首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定。商品砼应有厂内制作的试块和现场抽检制作的试块。

3、砼试块的留置应按施工规范的规定进行，抽取试样应有监理（建设）单位人员的见证。

4、拌制砼应采用饮用水，当采用其他水源时，水质应符合国家现行标准的规定。

5、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间，同一施工段应连续浇筑。

6、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位，楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处（即梯负弯矩筋的末端）。

7、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑，应待砖墙砌筑完成后方可进行浇灌；并采用柔性连接。

8、砼应在浇筑完成后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持砼处于湿润状态。

9、对于普通水泥拌制的砼养护时间不得少于7天，对有抗渗要求的屋面砼其养护时间不得少于14天。

10、砼强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。

11、在板面铺设水平运输架路时，架路的下方应先铺上一层彩条塑料布，以保证架路下干净。

12、对砼出现的一般缺陷，可由公司内部按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

13、对砼出现的严重缺陷，应经监理（建设）单位认可的处理方案进行处理，并重新验收。

14、对尺寸超过允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应经监理（建设）单位认可的处理方案进行处理，对经处理的部位应重新检查验收。

15、为保证板面的标高和平整，除了对四周模板内侧弹上水平控制和柱筋上标注水平点外，尚应设置移动灰饼。

三、允许偏差：

实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 序 | 项 目 |  | 国家标准允许偏差值 |  | 企业标准允许偏差值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 单层、多层 | 高层框架 | 单层、多层 | 高层框架 |
| 1 | 轴 线 位 移 | 基 础 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 柱、墙、梁 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 2 | 标 高 | 层 高 | ±9 | ±5 | ±9 | ±5 |
|  |  | 全 高 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
| 3 | 截 面 尺 寸 | 基 础 | ＋13、－8 | ＋13、－8 | ＋13、－8 | ＋13、－8 |
|  |  | 柱、墙、梁 | ＋7、－4 | ±4 | ＋7、－4 | ±4 |
| 4 | 柱、墙垂直度 | 每 层 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 全 高 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| 5 | 表 面 平 整 度 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |