现浇混凝土施工工艺标准
XDQB2002-004
一、工艺流程：
木模湿润→铺设架路→混凝土搅拌→垂直运输→混凝土入模→机械捣固→人工表面抹平→养护8天（屋面抗渗砼15天）。
二、操作要求：
1、应提前做好配合比，并根据砂、石实际含水率调整成施工配合比。现场搅拌的砼应将材料过磅正确后搅拌。
2、首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定。商品砼应有厂内制作的试块和现场抽检制作的试块。
3、砼试块的留置应按施工规范的规定进行，抽取试样应有监理（建设）单位人员的见证。
4、拌制砼应采用饮用水，当采用其他水源时，水质应符合国家现行标准的规定。
5、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间，同一施工段应连续浇筑。
6、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位，楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处（即梯负弯矩筋的末端）。
7、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑，应待砖墙砌筑完成后方可进行浇灌；并采用柔性连接。
8、砼应在浇筑完成后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持砼处于湿润状态。
9、对于普通水泥拌制的砼养护时间不得少于7天，对有抗渗要求的屋面砼其养护时间不得少于14天。
10、砼强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。
11、在板面铺设水平运输架路时，架路的下方应先铺上一层彩条塑料布，以保证架路下干净。
12、对砼出现的一般缺陷，可由公司内部按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。
13、对砼出现的严重缺陷，应经监理（建设）单位认可的处理方案进行处理，并重新验收。
14、对尺寸超过允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应经监理（建设）单位认可的处理方案进行处理，对经处理的部位应重新检查验收。
15、为保证板面的标高和平整，除了对四周模板内侧弹上水平控制和柱筋上标注水平点外，尚应设置移动灰饼。
三、允许偏差：
实 测 允 许 偏 差 表（mm）
	序
	项        目
	国家标准允许偏差值
	企业标准允许偏差值

	号
	
	
	单层、多层
	高层框架
	单层、多层
	高层框架

	1
	轴 线 位 移
	基      础
	10
	10
	10
	10

	
	
	柱、墙、梁
	7
	5
	7
	5

	2
	标  高
	层      高
	±9
	±5
	±9
	±5

	
	
	全      高
	±25
	±25
	±25
	±25

	3
	截 面 尺 寸
	基      础
	＋13、－8
	＋13、－8
	＋13、－8
	＋13、－8

	
	
	柱、墙、梁
	＋7、－4
	±4
	＋7、－4
	±4

	4
	柱、墙垂直度
	每    层
	4
	4
	4
	4

	
	
	全      高
	15
	25
	15
	25

	5
	表    面    平   整    度
	7
	7
	7
	7




