砖墙砌筑施工工艺标准

XDQB2002-005

一、工艺流程：

熟悉图纸→粘土砖湿润→复核中线→画皮数杆→试排底砖→正式砌砖→门窗洞口留置→至梁底留空斜砌砖→质量检查→间歇8天→再次砌梁底斜砌砖。

二、操作要求：

1、砌体工程所用的材料应有合格证，其品名、规格和强度应符合设计文件的要求。

2、砌块进场要按规定送检试验，砌筑砂浆要按不同品种标号分别制作试块；留置组数要符合施工规范的规定。

3、砌筑砂浆要提前做配合比，现场拌制时一律采用重量比；并要采用机械搅拌，材料经过过磅计量要准确。

4、砂浆的机械搅拌时间：对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟；对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。

5、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎，并按施工规范的要求设置拉结筋，浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。

6、砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完；混合砂浆必须在拌成后4小时内用完。

7、每一楼层或250m3砌体中各种强度等级的砂浆试块，每台搅拌机至少制作一组试块。砖砌栏杆也要做试块。

8、砌筑砖墙时，粘土砖应提前1-2天浇水湿润，不得随砌随浇水或干砖上墙。

9、过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。

10、宽度小于1m的窗间墙，以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。

11、临时施工洞口净宽度不应超过1m，留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。

12、宽度超过300mm的洞口，应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。

13、门窗过梁一定要采用预制砼过梁，伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按规程做成砼窗盘。

14、砌体转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。

15、砖砌体应上下错缝、内外搭接、砂浆饱满、横平竖直；其砌筑误差应控制在规范允许范围内。

16、填充墙顶部应预留2-3公分缝隙，待砂浆干燥砌体完全沉实后（约7天）方可用水泥砂浆挤饱并打入石片。

三、允许偏差：     实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 序号 | 项 目 |  | 国家标准允许偏差值 | 企业标准允许偏差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴 线 位 移 |  | 9 | 9 |
| 2 | 砌 体 顶 面 标 高 |  | ±13 | ±13 |
| 3 | 垂 直 度 | 每 层 | 5 | 5 |
|  |  | 全 高 | 15 | 15 |
| 4 | 表 面 平 整 度 （混水） |  | 7 | 7 |
| 5 | 水 平 灰 缝 平 直 度（混水） |  | 8 | 8 |
| 6 | 水平灰缝厚度（10皮砖累计） |  | ±7 | ±7 |
| 7 | 门窗洞口（后塞口） | 宽 | ±5 | ±5 |
|  |  | 高 | ＋12、－4 | ＋12、－4 |
| 8 | 外 墙 上 下 窗 口 偏 移 |  | 15 | 15 |