马鞍山康城花园2#楼工程

基

础

工

程

施

工

方

案

编 制 人： 王   海

审 核 人：

批 准 人：

目 录

- 工程概况--------------------------------------------1

- 材料、机具、人员计划----------------------------------2

- 施工方法

- 刚性防水施工-------------------------------------3

- SBS卷材施工-------------------------------------4

- 保温层施工---------------------------------------4

- 平瓦屋面施工------------------------------------4

- 细部构造施工------------------------------------4

- 冬期施工措施--------------------------------------4

- 安全保证措施--------------------------------------4

- 屋面工程概况

本工程屋面结构较复杂：有平屋面，有坡屋面，并且高低不一。给施工带来了困难，同时也是对我们考验，激励我们的技术水平提高。屋面做法具体如下：

1．坡屋面做法：钢筋砼现浇板，40厚C30细石砼刚性防水层（内配фb4＠150双向钢筋，设分舱缝内填防水油膏）并设挂瓦条25宽高出刚性防水层40，并预埋铅丝，每片瓦位置不少于两根，瓦条间隔380，内填30厚挤塑笨乙烯板，上铺英红瓦，并用铅丝绑扎固定。

2．平屋面、上人平台：钢筋砼现浇板，20厚水泥砂浆找平，5厚一毡一油SBS，60厚珍珠岩保温层板，用胶水粘贴，水泥砂浆找平，刷冷底子油隔离，40厚刚性防水（内配фb4＠150双向钢筋，设分舱缝内填防水油膏）。

3．檐口天沟做法：SBS卷材、基层处理剂、15厚1：2水泥砂浆、C15砼找坡。

- 材料、机具、人员准备

屋面工程所需的材料为甲供材，我们将在使用前一周前报计划。SBS改性沥青卷材的施工为特殊工种施工，将由专业的防水施工队伍完成，所需用的工具喷灯等由他们自备。刚性防水需用的	5~10粒径的细石、中粗砂，使用前备至现场。水泥使用P.O.32.5级（前期强度增长快，泌水性好）。

- 施工方法

（一）、平屋面防水层施工

1．做法：钢筋砼现浇板，20厚水泥砂浆找平，5厚一毡一油SBS，60厚珍珠岩保温层板，用胶水粘贴，水泥砂浆找平，刷冷底子油隔离，40厚刚性防水（内配фb4＠150双向钢筋，设分舱缝内填防水油膏）。

2．材料选用：5~10粒径的细石、中粗砂，粗细骨料含泥量、粉灰比重要小于1%，不得含有杂质，级配良好。SBS卷材、фb4钢筋应经复试才能使用。

3．SBS卷材防水层施工：

- 用1：2水泥砂浆找平，设分格缝，分格缝的距离为6m，宜设在板的支座处。

- 采用热熔法铺贴卷材，铺贴前应检查基层是否干燥。

- 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过份加热或烧穿卷材。

- 卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气，使之平展，不提皱折，并应辊压粘结牢固。

- 搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度，并应随即刮封接口。

- 铺贴卷材进应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲。

- 立面卷材收头的端部应裁齐，压入预留的凹槽内，用压条或垫片钉压固定，最大钉距不大于900mm，然后用密封材料将凹槽嵌填封严。

- 严禁在雨天、雪天施工，五级风及其以上时不得施工，气温低于-100C时不宜施工。

- 细部构造见后。

4．保温层施工：

平屋面保温层为60mm厚的块状珍珠岩保温板，用胶水粘贴，直接在SBS层上施工，保温层为屋面找坡层，按1%系数找坡（保证最薄处不得低于20mm）。珍珠岩保温板的质量要求表观密度300-800kg/m2,导热系数0.10-0.26 W/m.K,抗压强度≥0.3Mpa。板的外形整齐厚度允许偏差为±5%，且不大于5mm。

块状珍珠岩保温板用胶水粘贴前，应将基层清净，基层应干燥，防止胶粘贴不上。